## Slide 1
Jincheng Zhang1, Zhihang Qian1, Shuyang Gu1, Yongjoong Shin1
1. School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University
2020.12.22
Email：jincheng18@mails.tsinghua.edu.cn
A Machine Learning Model for Grain Boundary Properties Prediction Based on Kernel Density Estimation
基于核密度近似方法的晶界性质机器学习预测模型

## Slide 2
晶界（GB）作为材料中广泛存在的重要缺陷，它的结构和行为很大程度上决定了多晶材料的物理、化学和力学性能。一个多世纪以来，晶界结构和行为的研究一直是材料科学的一个研究焦点。
Xiao Zhou et al., Physical Review Letters, Volume 116, Issue 7, 2017
Malik Wagih et al., Nature Communication, Volume 11, Issue 1, 2020
1.1 Background —— Grain Boundary
Notes: 晶界作为材料中广泛存在的重要缺陷，它的结构和行为很大程度上决定了多晶材料的物理、化学和力学性能。一个多世纪以来，晶界结构和行为的研究一直是材料科学的一个研究焦点。
所以本研究尝试对材料中的晶界构建一种便于量化处理的的分析框架，并利用机器学习的手段就晶界研究中的某些重要问题展开具体的研究。

## Slide 3
传统的透射电子显微技术（TEM）已经将材料研究推进到亚埃尺度。而日前发展出的电子层析三维重构技术（Electron Tomography）可以通过三维成像直接从纳米，甚至原子尺度解析材料的三维结构。为晶界结构的精确分析奠定了基础。
Chunyang Wang et al., Matter, Volume 3, Issue 6, 2020
1.2 Background —— Recent Progress in Experiment
Notes: 另一方面，近年来，关于晶界结构研究的实验手段已经有了长足的进步：传统的透射电子显微技术（TEM）已经将材料研究推进到亚埃尺度。而日前发展出的电子层析三维重构技术（Electron Tomography）可以通过三维成像直接从纳米，甚至原子尺度解析材料的三维结构。
这为晶界结构的定量精确分析奠定了基础。
图1. NPG (Nanoporous gold) 样品三维电子亚埃尺度断层扫描
（A） 电子断层摄影实验示意图。
（B） NPG样品三维微结构和原子结构的纳米级和原子级电子断层扫描。
（C） 基于电子断层扫描结果的GB参数三维晶体学分析。旋转轴和角度用红色箭头和角度值表示。选择并放大GB区域，如右面板所示。原子的颜色是由它们的配位数（CNs）决定的。
图2. 多晶体三维原子尺度取向分析
（A） 含GB的双晶样品的三维原子重建。
（B） （A）中GB的横截面。
（C和D）多晶NPG韧带的三维重建。（C）中的插图显示了它们的方位关系。
EBSO: electron back scatter diffraction

## Slide 4
PSP 模型（Process-Structure-Property），一方面可由材料的微观结构的描述子预测材料性质，另一方面可由所需的结构或性质反推需要的工艺参数（对晶界而言指它的倾角θ和重位点阵Σ等）
Fig.2.1 本研究所采用的工作流，用于从晶界分子动力学模拟产生的数据中建立 PSP 关系模型
Fig.2.1 晶界工艺-结构关系（非宏观上的“工艺”）的多元回归分析
2.1 Motivation —— PSP models
MD 模拟空间大小
H 偏聚能
诸原子坐标
晶界倾角 θ
重位点阵
参数 Σ
分子动力学模拟
对称因子计算
晶界区域识别
应用 KDE
PCF 计算
主成分分析
结构-性质模型
晶界的工艺性质
晶界的结构描述子
对每个 Σ重复操作
工艺-结构模型
多元回归分析
Notes: 实验上已经有了结构测定的精确手段，我们便自然地想要从理论上可以构想出一种能从可以由材料的微观结构出发，预测其性质的方法
也就是所谓的 PSP 模型。它一方面可由材料的微观结构的描述子预测材料性质，另一方面可由所需的结构或性质反推需要的工艺参数（对晶界而言指它的倾角θ和重位点阵Σ等）
本研究所采用的研究手段如下所示，对模拟空间中的原子信息采用核密度近似后，借助于分子研究中常用的对相关函数 PCF，可构建出晶界处微观结构的描述子，结合分子动力学计算得到的 H 偏聚能作为机器学习模型的输入，构建出 结构-性质 模型部分；再利用多元回归分析构建 工艺-结构 部分

## Slide 5
2.2 Motivation —— High Cost of DFT
目前，几乎所有第一性原理的计算基于 Hatree-Fock 方法或者基于算法源于 H-F 法，因此分析计算时间需要参考 H-F 方法的计算流程以及实际计算时间。H-F 法的计算流程如图：
理论上 Hatree-Fock 方法的计算时间与基底数有关，如果模型的基底数为 N 时，所需要的计算时间为 N4，即基底数变为原来的 2 倍时，所需要的时间为原来的 16 倍。
目前通过计算方法的改善，在计算过程中会有效排除接近于 0 的积分项，于是计算时间与接近于 N3。但更为精确的方法会需要更长的计算时间，比如 Møller–Plesset perturbation theory，MP2 所需要时间为 N5 ，MP4 为 N6 ，若是 Coupled cluster 方法(CC法)则会需要 N7 的时间。
Estimated time duration of AB initio calculation
Notes: 而让我们开展此项研究的另一动机来源于传统材料微观性质计算方式，即 DFT 计算的复杂性
理论上基于 Hatree-Fock 方法的计算时间与基底数的四次方正相关，如果基底数变为原来的 2 倍时，所需要的时间为原来的 16 倍。
这样的复杂度事实上极大地限制了 DFT 计算在实际材料体系中的应用
而如果直接由结构来预测材料中晶界的性质，能避免复杂的第一性原理（或者说密度泛函DFT）计算，能大量节省开发新材料的成本

## Slide 6
M.Koyama, et al, Overview of hydrogen embrittlement in high-Mn steels, International Journal of Hydrogen Energy (2017)
氢脆（hydrogen embrittlement，HE）是指金属材料在富氢环境中长期服役时，材料由于氢的作用而造成机械性能（强度）严重退化，发生脆断的现象
Fig.3.1 (a) 充氢后 Fe-18Mn-0.6C TWIP 钢的塑性下降曲线。
(b) 氢脆失效后典型沿晶断裂表面的扫描电镜图。
Fig.3.2 (a) 980DP, (b)1200DP, (c) 980DP-650YS and (d)980DP-700YS 钢的氢脆断裂截面
Qinglong Liu, et al, Corrosion Science, Volume 125, 2017
Fig.3.3 Threshold stress intensity factors for several moderately affected carbon steels
H. Barthélémy, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 36, Issue 3, 2011,
氢脆敏感性一直是限制先进高强钢（AHSS）广泛应用的一个重要因素，在35～75MPa 商用高压储氢环境中使用的金属可能出现氢脆，引发脆性破坏
3.1 Case Study —— Hydrogen Embrittlement (HE)
Notes: 为了检验本研究思路的有效性，我们尝试将该方法用于解决金属中的氢脆问题：
氢脆（hydrogen embrittlement，HE）是指金属由于氢的作用而造成机械性能（强度）退化，发生突然脆断的现象，它对金属材料的安全使用造成了很大威胁。
同时，先进高强钢材料的开发以及贮氢材料的应用过程，都绕不开氢脆的问题
(高强度钢由于缺陷密度较大，所以它对氢脆敏感性也相应增大。
氢能设备需要在高压下对氢进行存储，如果结构金属因为氢的渗透过早失效，会带来巨大的风险。)

## Slide 7
针对性地改变金属材料中的晶界（GBs）可能设计出低 HE 敏感性的材料
Fig.3.5 处理前后 Ni 的 HE 敏感性测试结果：(A)低特殊晶界含量组展示了100% 的穿晶断裂；(B)高特殊晶界含量组展示了更多的韧性断裂特征
Fig.3.6 处理前后 Ni 的 性能对比，数据：塑性变形区域占比
S. Bechtle et al. / Acta Materialia 57 (2009)
A. Oudriss et al. / Scripta Materialia 66 (2012)
Fig.3.7 (a) H 有效扩散系数 - 高角度晶界含量； (b) H 溶解度 & 空位集中度 - 高角度晶界含量
Fig.3.4 (A)低比例(46%)和(B)高比例(75%)特殊晶界的 Ni-201 微结构的 EBSD 取向图。Σ3孪晶边界用红色表示，Σ3n特殊边界用蓝色表示
3.2 Case Study —— Anti-HE GBs Engineering
Notes: 晶界在氢脆的产生过程中扮演重要作用，也有研究证实，针对性地改变金属材料中的晶界种类，如图 3.4 所示，可以使得金属对 氢脆 的敏感性大大降低，设计出低 HE 敏感性的材料，在高氢含量的环境中展现更多韧性特征，如3.5所示
（有研究尝试对镍中的 晶界 进行加工，结果表明，存在特殊晶界可以使得 氢脆 的敏感性大大降低。此外，也有研究证明，特殊的 晶界 能够捕获氢气，减少氢的扩散。这些研究显示了通过 晶界 工程控制金属对HE敏感性的可能性。）

## Slide 8
Fig.3.1 以对称因子局域回归的二次导数最大值点作为晶界原子和晶块原子的分界面
固体中的晶界可视为晶格对称性破缺的位点，所以可以通过计算人为定义的对称因子来识别模拟体系中的晶界：
上式右边为利用 Epanechnikov 核函数所作的局域回归，目的是让分界面的判断和 SP 的具体取值无关。
FCC点集
Voronoi 多面体
相对于FCC的最大内接球
得到对应的多面体单元
性质：Voronoi 图的每一个顶点和相应 Delaunay 单纯形对应
应用 Voronoi 算法
Fig.3.2 以完美 FCC 晶格为例，简单说明本研究所采用的 Voronoi 算法原理
借用地理分析中常用的Voronoi多边形方法可确定固体中H偏聚位点的大致位置
4.1 Methodology —— Indentifying Trapping Sites
Notes: 我们想要探究，这需要我们对金属中 晶界-氢 的相互作用（以偏聚能表征）有更多的了解
固体中的晶界可视为晶格对称性破缺的位点，所以可以通过计算人为定义的对称因子来识别模拟体系中的晶界；
而后借用地理分析中常用的 Voronoi 多边形方法可确定固体中 H 偏聚位点的大致位置

## Slide 9
4.2 Methodology —— KDE & PCF Calculation
Fig.4.1 上图显示晶界的平均对相关函数（GB PCF）与理想 FCC 晶体的比较。
传统的 PCF 采用狄拉克δ函数作为加和项：
应用 KDE 改进后的 PCF 如下表示：
简单的说，径向分布函数 PCF 是用来描述某个所研究粒子周围其他粒子分布情况的物理量（描述子，descriptor），其积分代表平均配位数。对本研究而言，计算经过 KDE 改进的 PCF 函数可以提供一个大小 的高维数据数组以作为机器学习模型的输入
其中所采用的 Epanechnikov 核函数定义如下：
Fig.4.2 对于 20x20x20 nm3退火的多晶 Al 体系 (原子用对称参数着色)，计算每个已识别的 GB 中偏聚位点的 PCF，转换为特征矩阵，作为 (c) 学习算法 (线性回归) 的输入
Notes: 我们认为不同 H 偏聚位点处的 H 偏聚能和它当地的原子结构相关，于是我们通过核密度近似方法（KDE）改进传统的对相关分布函数 PCF 作为其局域结构的描述子，提取出如下图所示的信息
计算每个已识别的 GB 中偏聚位点的 PCF，转换为特征矩阵，作为 (c) 学习算法 (线性回归) 的输入

## Slide 10
4.3 Methodology —— PCA Analysis
PCF 代表了原子局域信息的详细量化，它是一种高维数据结构（相当于 PCF 采样点的数量；
为了便于比较不同 H 偏聚位点的信息，并建立与 GB 倾角或 GB Σ的联系，可以使用维数缩减技术；
PCA 是用于降维的常用技术，它可以确定数据的一组正交基，其中第 i 个特征向量对应于具有第 i 个最大方差的方向，如图（a）所示；
从每个 H 偏聚位点的离散采样 PCF 中减去 GB 平均 PCF 后，通过奇异值分解进行主成分分析（PCA），得到 PCF 相互正交的一组基，如图（b）所示；
Notes: PCF 是一种高维数据结构
为了便于比较不同 H 偏聚位点的信息，可以使用维数缩减技术：
从每个 H 偏聚位点的离散采样 PCF 中减去 GB 平均 PCF 后，通过奇异值分解进行主成分分析（PCA）。
PCA 是用于降维的常用技术，它可以确定数据的一组正交基，其中第 i 个特征向量对应于具有第 i 个最大方差的方向，如图所示。
从第一主成分到第十主成分之间数据方差不断下降，图(b) 显示了分解得到的一组典型的主成分基向量

## Slide 11
Fig.5.1 应用 Voronoi 算法对引入了点缺陷、线缺陷的模拟 α-Fe 实际体系中的不同晶界进行多面体单元识别 (a) α-Fe twist Σ17(001) (b) α-Fe twist Σ37(001) (c) α-Fe twist Σ13(001)
5.1 Results
Fig.5.2 VC/BCC-Fe，TiC/BCC-Fe，NbC/BCC-Fe，TaC/BCC-Fe，TaC/BCC-Fe-PBs不同间隙位的氢结合能。
Fig.5.3 RF 算法结果交叉验证（R2: determination coefficient）Testing set R2 : 0.998

## Slide 12
欢迎大家批评指正！