## Slide 1
第二章 固体中的扩散
Diffusion in solids
答疑时间：陈浩 每周二下午3:00-5:00（请提前预约）
手机号：18510548205；Email:hao.chen@mail.tsinghua.edu.cn
第2章作业将在网络学堂发布

## Slide 2
2.6.1 Kirkendall 效应
克肯达耳效应：在置换式固溶体的扩散过程中，放置在原始界面上的标志物朝着低熔点元素的方向移动，移动位置与时间成抛物线关系。
Kirkendall–Smigeiskas
1947年，实验条件：785℃
Mo熔点：2623 ℃
Cu熔点：1083 ℃
Zn熔点：419 ℃
一、Kirkendall effect

## Slide 3
(1) 标志物会移动
(2) 朝着低熔点组元移动
(3) 移动的距离 l  t 1/2
Why?
主要原因：
低熔点组元扩散快，高熔点组元扩散慢，这种不等量的原子交换造成了Kirkendall效应。
2.6.1 Kirkendall 效应
Cu-Zn
Cu
JCu
JZn
Jv

## Slide 4
二、Kirkendall效应的理论和实际意义
揭示了扩散的宏观规律与微观机制的内在联系，具有普遍性。
1、否定了置换式固溶体扩散的直接换位机制，支持了空位机制
2、在扩散系统中，每一种组元都有自己的扩散系数
低熔点组元与空位的亲和力大，易换位；
2.6.1 Kirkendall 效应

## Slide 5
3、副效应（side effect）
收缩不完全、Kirkendall 孔洞不可避免
不良后果：
导致材料失效
引起电子器件断线、击穿、性能劣化、或失效
无法达到烧结致密化
2.6.1 Kirkendall 效应
更多例子请见剑桥大学bhadeshia教授网站：http://www.phase-trans.msm.cam.ac.uk/kirkendall.html
Al-(7-11%)Si涂层
高强钢

## Slide 6
在Kirkendall效应中，标记物漂移的主要原因是
扩散偶中两组元的原子尺寸不同
扩散偶中仅一组元扩散
扩散偶中两组元扩散速率不同
A
B
C
提交
单选题
1分

## Slide 7
A和A-B组元合金焊接后发生Kirkendall效应，测得界面向A试样移动，则
A组元扩散速率大于B组元
B组元扩散速率大于A组元
A组元扩散速率等于B组元
A
B
C
提交
单选题
1分

## Slide 8
扩散分两个过程：
本征扩散（intrinsic diffusion）
点阵膨胀或收缩、标志物移动
DA、DB－分扩散系数（或偏扩散系数、本征扩散系数）
D－综合扩散系数（或化学扩散系数、互扩散系数）
2.7 分扩散系数，达肯公式
(3)
(4)
(HMT)A
(LMT)B
Mark(Mo)
Kirkendall 面
(1)
(2)
相对于动坐标系，本征扩散通量为：
相对于固定坐标系，总扩散通量为：

## Slide 9
假设：在扩散过程中，晶体中各点的空位浓度不变：
将(6)(5)，得：
NA和NB分别是A和B组元在合金中的摩尔分数
－－Darken公式
2.7 分扩散系数，达肯公式

## Slide 10
所以，摩尔分数小的组元是D的主要影响因素。
2.7 分扩散系数，达肯公式
Darken公式：

## Slide 11
2.7 分扩散系数，达肯公式
If DA =DB , then v = 0
If DA DB, then
实验测得D、和t, 可计算DA 和DB
，由公式（3）和（4）可得：

## Slide 12
克根达尔效应；
是扩散过程中普遍存在的
是通过空位扩散机制
标记物会向低熔点一侧移动
原因是组元的分扩散系数不同
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 13
2.8 扩散的微观理论与机制
前文讨论的主要是基于唯象理论(phenomenological theory)；可靠、但较粗糙、细节不清楚
微观机制  宏观现象

## Slide 14
2.8.3 扩散的微观机制
势垒＝点阵畸变能distorted energy
1、直接换位机制（Direct interchange of position）
原子直接换位过程使附近点阵产生很大的畸变，故需要很大的激活能，所以直接换位机制很难发生。
掌握概念

## Slide 15
2、自间隙机制
2.8.3 扩散的微观机制
理论上来说，材料中会含有一定浓度的自间隙原子，但是自间隙原子的形成能很高，因此自间隙原子的平衡浓度十分低，自间隙机制对扩散的贡献可以忽略。但是，如果晶体处于非平衡态，例如晶体经受塑性变形或是辐照后，自间隙原子浓度大幅度增加，则自间隙机制的贡献不可忽略。

## Slide 16
3、空位机制（Vacancy mechanism）
适用于置换式固溶体中原子的扩散。材料中通常存在一定的空位浓度，空位浓度与温度相关，温度愈高，则平衡空位浓度愈大。在置换式固溶体中，因为原子尺寸相差不大，因此不能进行间隙扩散。原子可以直接和空位交换位置而移动。显然，空位使原子易于移动。
2.8.3 扩散的微观机制

## Slide 17
4、间隙机制（Interstitial mechanism）
适用于间隙式固溶体中间隙原子的扩散，从一个间隙位置跳动到另一个间隙位置，阵点的原子认为是不迁移的。C, N, H, B,O等元素在材料中的扩散主要以间隙机制。
2.8.3 扩散的微观机制
1
2
3
4

## Slide 18
5、其它机制
回旋式换位机制（ring mechanism）
挤列子机制（crowndion mechanism）
etc.
2.8.3 扩散的微观机制

## Slide 19
2.8.3 扩散的微观机制
尺寸较小的间隙溶质原子（如H、C、O、N等）主要以间隙机制扩散。
置换溶质原子通常以空位机制扩散。密排金属自扩散主要是空位机制，但在某些情况自间隙机制对扩散也有小量的贡献。因此，某些溶质原子可能存在多种扩散机制。
Si在低温时自扩散也是以空位机制进行，但在较高温时则以间隙机制进行。因为的晶体结比较开放，它有足够的空间容纳间隙原子，因而间隙机制能起作用。

## Slide 20
在置换型固溶体中，原子扩散的方式一般为
原子互换机制
间隙机制
空位机制
A
B
C
提交
单选题
1分

## Slide 21
2.8.2 Fick定律的微观形式
对于一维扩散情况：
n1－－平面1的扩散原子面密度
n2－－平面2的扩散原子面密度
－－原子的跳动频率
－－原子在平衡位置的逗留时间，
一般了解
S = 1
Notes: --大写gamma； ---小写Tau

## Slide 22
浓度C与扩散原子的面密度之间的关系：
一维扩散情况
三维扩散情况：
2.8.2 Fick定律的微观形式

## Slide 23
例：C在 -Fe 中的扩散
-Fe，FCC结构，C位于八面体间隙
对于一个C原子，周围有12个位置可跳，其中跳到plane 2上的几率是4
r
1
2
8.8.2 Fick定律的微观形式
α
α
－－几何因子，决定于晶体结构；a－－点阵常数
爱因斯坦方程：

## Slide 24
注意：
上述关于Fick定律微观形式的推导有两个假设：
①原子跳动是随机的，事实上原子跳动并不完全随机的；
②各方向每一次跳动的距离都是相同的，这只适用于立方系。
2.8.2 Fick定律的微观形式

## Slide 25
晶体中原子运动的特点：
在某一时刻，大部分原子作振动，个别原子作跳动；
对某一个原子，大部分时间在作振动，某一时刻作跳动
从微观尺度看，扩散的本质是原子的布朗运动，即在晶体中无规则跳动的结果。
2.8.1 扩散与原子的随机行走

## Slide 26
原子的无规则跳动与原子宏观位移的关系：
2.8.1 扩散与原子的随机行走
一个原子每次无规则跳动的位移矢量为 ，则跳动n次的位移 为：
掌握概念

## Slide 27
近似：由于晶体的对称性很高，且只考虑最近邻原
子的跳动，则：
2.8.1 扩散与原子的随机行走
originpoint

## Slide 28
具有空间对称性，即 和 出现的几率相等
大量原子运动的统计效果：
假设原子的跳动频率是，则 t 秒内跳动的次数为：
2.8.1 扩散与原子的随机行走
/
由爱因斯坦方程，可得：
微观跳动距离与时间呈现抛物线关系

## Slide 29
2.8.1 扩散与原子的随机行走
原子实际迁移距离与宏观扩散距离的关系：
=r
宏观扩散距离:
原子实际迁移距离:
原子真实迁移距离和宏观扩散距离的比为， , 即
Γ 是对温度非常敏感的函数。在某一温度下Γ=1010s−1，经1h扩散后，原子真实迁移距离是宏观扩散距离的3600*1010倍，即宏观扩散距离1mm，而每个原子平均迁移的总距离为几公里。

## Slide 30
2.8.4 扩散系数与激活能
扩散系数：
－－几何因子，决定于晶体结构；a－－点阵常数； 为原子跳离平衡位置的跳动频率？？
扩散激活能：在扩散过程中，原子从原始平衡位置跳动到新的平衡位置所必须克服的能垒值，称为扩散激活能。
原子的振动频率；

## Slide 31
2.8.4 扩散系数与激活能
frequency factor
间隙原子扩散系数：

## Slide 32
2.8.4 扩散系数与激活能
P3:为空位平衡浓度，即扩散原子周围每一个最近邻原子以空位形式存在的机率。
frequency factor
空位机制扩散系数计算：

## Slide 33
2.8.4 扩散系数与激活能
D0:扩散常数；Q为扩散激活能
一般认为，D0 和Q 的值与温度无关，只是随扩散机制以及材料不同而不同。如果确实如此，对扩散系数式两边同时取对数，lnD 对 1/T 作图就应该得到一根直线，直线的斜率就是-Q/R。
实验结果并不完全如此，主要原因有以下三点：
①可能D0和Q 都随温度变化，比如体心立方金属锆和钛的自扩散是这样；
②扩散可能以多种机制同时进行，比如在正常的置换式固溶体中往往会有少量的间隙原子存在，于是扩散就可能以空位、间隙两种机制同时进行；
③某些材料的扩散机制可能随温度而改变，比如Ge在Si-Ge合金中，高温时是以间隙机制扩散，低温时是以空位机制扩散。
From 材料科学基础，余永宁，P510

## Slide 34
原子的扩散激活能为Q，则扩散速率
随Q增加而减小
随Q增加而增加
与Q无关
A
B
C
提交
单选题
1分

## Slide 35
金属自扩散激活能应等于
空位形成能和迁移激活能的总和
空位形成能
空位的迁移激活能
A
B
C
提交
单选题
1分

## Slide 36
一般来说，空位机制比间隙机制需要
更大的扩散激活能
更小的扩散激活能
一样的扩散激活能
A
B
C
提交
单选题
1分

## Slide 37
2.10 影响扩散的因素
一、温度的影响
扩散系数D取决于Do、Q和T

## Slide 38
2.10 影响扩散的因素

## Slide 39
From 材料科学基础，余永宁，P510
2.10 影响扩散的因素

## Slide 40
1、组元特性
固溶体中组元尺寸相差越大，Q越小，D越大；
(1)、间隙固溶体
H、B、C、N、O在Fe中的扩散，800°C
Type of interstitial element H B, C, N O
D (cm2/s) 10-4 10-6~10-7 10-8
(2)、置换固溶体
Ni, Mo, W, Mn在Fe中的扩散，800°C，D～10-12 ~10-13 (cm2/s)
二、扩散组元的影响
2.10 影响扩散的因素

## Slide 41
组元间亲和力越强，D越小；
溶解度越小，扩散越容易，D越大；
Tm、Lm、Ls越高，或、越小，Q越大，D越小
熔点
熔化热
升华热
体膨胀系数
体压缩系数
2.10 影响扩散的因素
Tm、Lm、Ls，或、均为反映原子结合能的宏观参量

## Slide 42
2.10 影响扩散的因素
扩散激活能与熔点之间的关系

## Slide 43
一言难尽
有的促进扩散，有的阻碍扩散。
2、第三组元的影响
第三组元对碳（1mol%）在 -Fe中扩散系数的影响
改变了原来组元的活度(activity)；
引起了点阵畸变；
改变了原来组元的迁移率(mobility )，从而改变了扩散激活能；
改变微观组织，如细化晶粒，增加了短路扩散的通道；
改变了空位浓度，改变了杂质临近原子的跳跃几率等。
…….
第三组元影响碳的扩散系数的原因：
2.10 影响扩散的因素

## Slide 44
三、晶体结构的影响
在密堆结构中的扩散比在非密堆结构中要慢；
C在-Fe的D（at 800°C） C在-Fe的D（at 1100°C）
间隙式固溶体中的扩散比置换式固溶体扩散快；
各向异性－－沿原子密排的方向扩散慢，非密排的方向扩散快
2.10 影响扩散的因素

## Slide 45
四、扩散路径的影响（diffusion path）
短路扩散－－在多晶体中，物质沿着表面、界面、位错等缺陷部位进行的扩散。
一般来讲，Ds > Dgb >Ddis > Dbulk，晶界扩散虽然快，但因晶界体积小，对总扩散系数影响不大。（有争议！）
随着晶粒的细化，如纳米材料，晶界的影响将变得很大。
2.10 影响扩散的因素
金属中不同缺陷的扩散系数与熔化温度T/Tm的关系的示意图

## Slide 46
2.10 影响扩散的因素
位错
空位
析出相
晶界
内裂纹
间隙
马氏体
表面
裂纹
表面
粗糙
材料的微观组织一般非常复杂，有不同种类的缺陷，这些缺陷对材料的整体扩散系数有很大的影响。
补充内容，不做要求

## Slide 47
Dgb=10Db, Egb=10KJ/mol
一维，Dgb=10Db
Dgb=10Db, Egb=0KJ/mol
Egb=10KJ/mol
Egb=0KJ/mol
GB1
GB2
GB3
GB4
GB5
Jin
Jout
H在多晶铁中的扩散
晶界既是快速通道，同时由于存在晶界偏聚现象，晶界也会阻碍扩散
From 清华-陈浩课题组
补充内容
补充内容，不做要求

## Slide 48
冷变形使金属中产生大量的空位、位错等晶体缺陷，这些缺陷的存在
阻碍原子的移动，减慢扩散过程
对扩散过程无影响
加速了原子的扩散过程
A
B
C
提交
单选题
1分