## Slide 1: 《工程材料》课程 期末总结与复习提纲
姚可夫
清华大学材料学院

## Slide 2
相图要记住
第2章 总结

## Slide 3
第2章 第四节小结
过冷奥氏体的转变产物
钢在冷却时，过冷奥氏体的转变产物分为：
高温转变产物：
珠光体（P）、索氏体（S）、屈氏体（T）
中温转变产物
上贝氏体（上B）、下贝氏体（下B）
低温转变产物
马氏体（低碳M、高碳M）
其他转变产物
铁素体（F）、二次渗碳体（Fe3CII）

## Slide 4
钢的热处理工艺
(1)退火（完全退火、等温退火、球化退火、扩散退火、去应力退火）
(2)正火
(3)淬火
(4)回火（低温回火、中温回火、高温回火）
(5)表面淬火
(6)化学热处理（渗碳、氮化、碳氮共渗）
(7)可控气氛热处理
(8)真空热处理
(9)离子渗扩热处理

## Slide 5
第五节小结
常用合金元素
非碳化物形成元素：Ni、Co、Cu、Si、Al、N、B
碳化物形成元素：Zr、Ti、Nb、V、W、Mo、Cr、Mn
合金元素作用
强化作用：固溶强化、细晶强化、第二相强化、
二次硬化
改善热处理性能：提高淬透性、回火稳定性，
消除回火脆性（Mo、W)
提高其它性能：红硬性、耐蚀性、耐磨性

## Slide 6
第六节小结
表面处理技术
表面淬火
化学热处理 电镀与电刷镀
热喷涂
气相沉积
激光表面处理
表面处理技术可以大大提高工程材料的耐蚀、耐磨、耐疲劳性能，延长工件的使用寿命，具有重要的经济意义。

## Slide 7
第３章 小结
1. 碳钢
普通碳素结构钢 Q215、Q235
优质碳素结构钢 20、45、50、60、65
碳素工具钢 T8、T10、T12
不同牌号的钢材其应用领域不同，使用时的组织不同。
请关注钢号的编制方式，成分标注方法，掌握要领。

## Slide 8
2. 合金钢----合金结构钢
低合金结构钢 Q345(16Mn)、Q420(15MnVN)
渗碳钢 20Cr、20MnVB、20CrMnTi、18Cr2Ni4WA
调质钢 40Cr、40CrB、35CrMo、40CrNiMo、38CrSi
非调质机械结构钢 F40VS、F45MnVS、F12Mn2VBS
弹簧钢 65Mn、50CrV、60Si2Mn
滚珠轴承钢 GCr9、GCr15、GCr15SiMn
合金结构钢制造各种结构件、机械零件。关注钢种、合金成分、使用时的组织、应用领域等。

## Slide 9
低合金刃具钢 9SiCr、9Cr2、CrWMn
高速钢 W18Cr4V、 W6Mo5Cr4V2、
冷模具钢 Cr12、Cr12MoV、 CrWMn
热模具钢 5CrMnMo、5CrNiMo、4Cr5MoSiV
合金工具钢制造各种刃具、模具、量具。
2. 合金钢----合金工具钢

## Slide 10
不锈钢 12Cr13（1Cr13）、20Cr13（2Cr13）
10Cr17Mo（1Cr17Mo）、06Cr13Al(0Cr13Al)
06Cr18Ni11Ti(0Cr18Ni10Ti)
12Cr18Ni9(1Cr18Ni9)
耐热钢 不锈钢型耐热钢、
16Cr25Ni20Si2、45Cr14Ni14W2Mo、16Cr25N
07Cr17Ni7Al、11Cr11MoV、42Cr9Si2、
耐磨钢 ZGMn13-1、 ZGMn13-3、
2. 合金钢----特殊性能钢

## Slide 11
3. 铸钢 ZG230-450、ZG270-500
ZG310-570
制造形状复杂、需要一定强度、塑性和韧性
的零件。
4. 铸铁：HT150、HT250、KT350-10、
KT450-5、QT420-10、QT700-2、
QT800-2、RuT340。
铸造性能好，制造形状复杂的零件。

## Slide 12
5. 有色金属及其合金
具有特殊的机械性能和理化性能。
铝合金：5A05(LF5)、2A11(LY11)
7A04(LC4)、ZL102
铜合金：T1、T2、T3、H80、H62、
QSn6.5-0.1、QAl9-4、QBe2
钛合金：TA7、TB1、TC4
镍基合金：GH3030、GH3044，GH4049、GH4169
锡基轴承合金：ZSnSb11Cu6
铜基轴承合金：ZCuPb30

## Slide 13
第４章 小结
高分子材料结构：由大分子链组成。分子链之间为分子键，分子链的原子之间、链节之间为共价键。
线型非晶态高聚物三种物理状态：玻璃态、高弹态、粘流态。
高分子材料的性能特点：轻，具有高弹性和粘弹性。刚度小，强度不高，韧性较低。耐磨、减摩性能好，绝缘、绝热、绝声，耐蚀性能好，耐热性不高，存在老化问题。

## Slide 14
第４章 小结
1.常用工程塑料: 热塑性塑料
聚乙烯 聚丙烯
聚苯乙烯 聚酰胺(尼龙)
聚甲醛 聚碳酸脂
热固性塑料
酚醛树脂
环氧树脂

## Slide 15
2.常用合成纤维：
涤纶（聚酯纤维）
锦纶（聚酰胺纤维）
腈纶（聚丙烯腈纤维）
维纶（聚乙烯醇纤维）
丙纶（聚丙烯纤维）
氯纶（聚氯乙烯纤维）
氨纶（聚氨酯纤维）

## Slide 16
3.常用合成橡胶：
丁苯橡胶
顺丁橡胶
氯丁橡胶
丁腈橡胶
硅橡胶
氟橡胶

## Slide 17
陶瓷材料组织：晶体相、玻璃相、气相
陶瓷的性能特点:陶瓷材料具有高耐热性、高化学稳定性、高的硬度和良好的抗压能力。
但脆性很高，温度急变抗力很低，抗拉、抗弯性能差。
第５章 小结

## Slide 18
1.工程陶瓷生产过程：原料制备、坯料成形、制品烧成或烧结。
2.普通日用陶瓷作日用器皿和瓷器。
普通工业陶瓷：建筑卫生瓷、电工瓷、
化学化工瓷
3. 特种陶瓷
氧化物陶瓷（氧化铝、氧化铍、氧化锆）
碳化物陶瓷（碳化硅、碳化硼、碳化钨）
硼化物陶瓷（硼化铬、硼化钼、硼化钛）
氮化硅陶瓷（氮化硅、氮化硼、氮化钛）

## Slide 19
1、复合材料：具有单一材料不具备的双重或多重功能。复合材料由基体相和增强相组成。
了解复合材料强化机制与复合原则。
2、了解常用复合材料的性能及应用。
具有高比强度和比模量，很好的抗疲劳和抗断裂性能。
有优越的耐高温性能、减摩、耐磨性。
第６章 复合材料 小结

## Slide 20
3、常用复合材料：
酚醛树脂玻璃钢
环氧树脂玻璃钢
ABS玻璃钢
碳纤维环氧树脂
碳纤维聚四氟乙烯
碳化物金属陶瓷

## Slide 21
第8章 小结
1.失效
畸变失效、断裂失效、
磨损失效、腐蚀失效
2.机械零件选材原则：
材料的使用性能应满足使用要求；
材料的工艺性能应满足生产工艺要求；
要重视经济性，采用便宜的材料，把总成本降至最低，取得最大的经济效益。

## Slide 22
第９章 小结
1.齿轮选材
机床齿轮用中碳钢、中碳合金钢（45、40Cr）
汽车齿轮用合金渗碳钢（20CrMnTi)
2.轴类零件选材
机床主轴可选用45、40Cr钢；
内燃机曲轴主要用优质中碳钢或中碳合金钢制造，也可选用球墨铸铁制造。

## Slide 23
3.弹簧选材
汽车弹簧用65Mn、60Si2Mn钢制造；
气门弹簧用50CrMn、55SiMnMoV等钢制造。
4.刃具选材
手动刃具可用T8、T10等碳素工具钢；
低速切削刃具用低合金刃具钢9SiCr、CrWMn
高速切削刃具用高速钢W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2，或硬质合金P20、S10等制造。
5.模具选材
冷作模具： CrWMn、Cr12、Cr12MoV
热作模具： 5CrNiMo、5CrMnMo、4Cr5MoSiV

## Slide 24
第10章 小结
1.汽车用材以金属材料为主，塑料、橡胶、陶瓷等非金属材料也占一定的比例。常用材料有调质钢、渗碳钢、铸铁、铸铝、轴瓦合金等。
2.机床常用材料有铸铁、调质钢、铜合金、工程塑料等。
3.仪器仪表用材情况：调质钢、铜合金、铝合金、工程塑料等。

## Slide 25
4.热能设备（锅炉和汽轮机）主要零件采用耐热钢、高温合金等制造。
5.化工设备用材：不锈钢、耐热钢、铜合金、铝合金、非金属材料（陶瓷、工程塑料）。
6.航空航天器用材:高合金耐热钢、高温合金、镍基耐蚀合金、铝合金、镁合金和钛合金等。

## Slide 26
工程材料课程
总 结
工程材料课程从机械工程的应用角度出发，阐明了机械工程材料的基本理论，详细介绍了材料的成分，加工工艺、组织、结构与性能之间的关系；介绍了常用机械工程材料及其应用等基本知识。
同学们通过学习，应当在掌握机械工程材料的基本理论及基本知识的基础上，具备根据机械零件使用条件和性能要求，对结构零件进行合理选材及制订零件工艺路线的初步能力。

## Slide 27
工程材料课程由三部分内容组成：
第一部分为基本理论部分，阐述了工程材料的热处理原理与工艺、组织和性能以及它们之间的关系；钢的合金化；表面技术等。
第二部分为工程材料知识部分，介绍了常用金属材料、高分子材料、陶瓷材料及复合材料的成分、组织、性能及其应用知识。
第三部分为工程材料的应用部分，介绍机械零件的失效与选材知识，以及工程材料在汽车、机床等领域的应用情况。 课程的重点 第2章热处理、合金化小节、第3章和第9章。

## Slide 28
在线考试——开卷考试
1）考题按作业方式在网络学堂课程作业中发放，同时在网络学堂课程作业栏中在线提交。
2）采用手机腾讯视频进行考试监考。
3）采用在线监考方式进行监考。请事先准备
考题类型：
选择题、填空题、判断题、综合题。
本次考试———在线考试模式

## Slide 29
第2章第4、5小节、第3章、第9章 重点掌握材料的基础知识、Fe-C合金相图、钢材种类、钢号和材料编号识别、材料使用状态组织与热处理工艺。
重点掌握机械零件的选材和加工工艺设计。
本次考试重点

## Slide 30
希望同学们深刻领会课程内容，认真复习，掌握重点内容。
祝同学们取得优异的学习成绩！
祝同学们在人生的旅途中心想事成！

## Slide 31
同学们再见！