## Slide 1: §1-7 晶体的堆垛方式 (Stacking modes of crystals)
一、堆垛方式和堆垛次序
Stacking modes and stacking order
在钢球模型的基础上，晶体可以看成是由某些(hkl)晶面（或层）在空间按一定次序（堆垛次序）一个挨一个堆垛而成。

## Slide 2
简单立方（single cubic)：
(010)面按AAA · · ·的顺序堆垛而成
[110]方向
{100}面：堆垛次序为AAA· · ·
{110}面：堆垛次序为ABAB · · ·
每相邻的两层之间相对错动了

## Slide 3
密排六方结构（HCP）：
{0001}面：晶胞中部的密排原子层相对于底层错动，顶层原子相对于中间层错动，与底层重合。堆垛次序为ABAB· · ·

## Slide 4
面心立方（FCC）：
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
{200}面：堆垛次序为ABAB· · ·，相邻两层错动了
{111}面：堆垛次序为ABCABC· · ·，相邻两层错动了
教材p23图1－23有详细的说明，请大家仔细看懂。
问题：为什么不讨论(100)面的堆垛次序，而讨论(200)面？

## Slide 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
二、FCC和HCP在堆垛方式上的对比（I）：

## Slide 6
HCP结构：ABAB···
二、FCC和HCP在堆垛方式上的对比（I）：
A层
B层

## Slide 7
FCC结构：ABCABC···
二、FCC和HCP在堆垛方式上的对比（I）：
A层
B层
C层

## Slide 8
二、FCC和HCP在堆垛方式上的对比（II）：
A
A
B
<0001>
HCP
A
A
B
C
<111>
FCC
观察单层或近邻两层，两种结构没有区别。因此两种晶体的间隙相等。
只有观察相邻3层密排面，两种结构才有区别。

## Slide 9
FCC和HCP结构参数对比
晶体结构 | 每个晶胞中的原子数 | 配位数 | 堆垛系数 | 八面体间隙 |  | 四面体间隙 | 
 |  |  |  | 数量/原子数 | 大小 r/R | 数量/原子数 | 大小 r/R
FCC | 4 | 12 | 0.74 | 4/4=1 | 0.414 | 8/4=2 | 0.225
BCC | 2 | 8 | 0.68 | 6/2=3 | 0.155 | 12/2=6 | 0.291
HCP | 6 | 12 | 0.74 | 6/6=1 | 0.414 | 12/6=2 | 0.225

## Slide 10
三、堆垛层错（stacking fault）：
FCC：
ABCABCABCABC······
ABCABABCABC······ 1层层错－－可以认为出现一排HCP
ABCABABABCABC······ 2层层错－－可以认为出现两排HCP
金属学中的马氏体相变（martensite phase transformation）就是如此
HCP：
ABABABABAB······
ABACBABABAB······ 出现AC、CB两层位错

## Slide 11
Frank符号表示法：
符合拉丁字母顺序的用 “” 表示，相反的用 “” 表示
A
B
C
拉丁字母顺序：ABCABC
FCC {111}
A B C A B C A B C
       
HCP {0001}
ABABABA B A B

层错：ABCABABC

ABABCABAB


## Slide 12
§1-8 常用的晶体学公式
（Crystallographic formulas)
这些晶体学公式是常用的，这里写出来便于大家查阅，同时说明如何去记忆，找出其中的规律。

## Slide 13
一、晶带方程 (crystal zone)
晶带：相交于同一晶向的两个或多个晶面就构成一个晶带。
（平行于同一晶向[uvw]的所有晶面组成一个[uvw]晶带）
[uvw]
(h1k1l1)
(h2k2l2)
(h3k3l3)
晶带：[uvw]晶带
晶带轴：[uvw]
晶带平面：和晶带轴平面垂直的平面
(uvw)  [uvw]
问题：立方晶系[001]晶带包括哪些面？

## Slide 14
晶带方程：如果(hkl)[uvw]晶带，
则 hu + kv + lw = 0
晶带方程对所有的晶系都成立
问题：请大家用解析几何来证明晶带方程。
[uvw]
(h1k1l1)
(h2k2l2)
(h3k3l3)

## Slide 15
二、如果两个晶面(h1k1l1)和(h2k2l2)同属于一个晶带[uvw]，那么有：
1 0 0 1 0 0
1 1 0 1 1 0
[ 0 0 1 ]

## Slide 16
三、如果一个晶面(hkl)同属于两个晶带[u1v1w1]和[u2v2w2]，那么有：
( 1 1 1 )

## Slide 17
四、晶胞的体积公式
问题1：请大家算一算六方晶系的晶胞体积

## Slide 18
五、面间距 （interplanar distance）
从晶胞的原点O到第一个(hkl)晶面的距离，即两个相邻的晶面之间的间距，即面间距。
对正交晶系：
特殊情况：
对立方晶系：
（要求记忆）
对六方晶系：
d值与密排程度的关系

## Slide 19
六、两个晶面(h1k1l1)和(h2k2l2)之间的夹角
对正交晶系：
特殊情况：
对立方晶系：
对六方晶系：

## Slide 20
八、两个晶向[u1v1w1]和[u2v2w2]之间的夹角
两个晶向 之间的交角：

## Slide 21
对正交晶系：
特殊情况：
对立方晶系：
对六方晶系：

## Slide 22
九、晶向[uvw]的长度L

## Slide 23
对正交晶系：
对立方晶系：
对六方晶系：

## Slide 24: §1-9 补充内容
一、同素异构（allotropy）
也称同质多晶（polymorphism）
定义：相同的元素或化合物具有不同的晶体结构的现象，叫同素异构或同质多晶现象。

## Slide 25
相变（phase transformation）

## Slide 26
灰锡 白锡 脆锡
金刚石结构 四方晶系 斜方（正交）
共价键 金属键 共价键
锡“瘟疫” ？

## Slide 27
二、单晶和多晶（Single crystal and polycrystal）
1、定义：
单晶－－晶体中的取向（晶向和晶面）在各处是一致的。
多晶－－晶体中的取向（晶向和晶面）在各处是不一致的。
晶粒
grain
晶界
Grain boundary
单晶
多晶

## Slide 28
2、多晶体是有很多的小晶体或晶粒组成的
小晶体（crystallites）或晶粒（grains）晶界 grain boundary
晶界处原子排列的周期性被破坏，能量高
3、单晶体是各向异性 (anisotropic)，
多晶体是准各向同性的 (pseudoisotropic)
严格地讲，只有非晶态材料才是真正的各向同性 (isotropic)

## Slide 29
各向异性
准各向同性
各向同性
单晶
多晶
非晶

## Slide 30
空间点阵－晶胞－点阵常数
晶系－点阵类型－14种Bravis点阵
典型的晶体结构（FCC、BCC、HCP）－几何特征（N、C.N.、、间隙）
晶面、晶向指数－三指数、四指数（常见的高对称性的晶系要熟练－快速记忆法）
晶体的堆垛模式－堆垛次序－FCC、HCP－堆垛层错
常见的晶体学方程－晶带、晶面距、夹角（面、向），立方晶系要求记住
总结：

## Slide 31
1、已知铜是FCC结构的金属，其原子半径为0.1278nm，摩尔质量为63.54 g/mol，其铜的密度。
解答：
由于Cu是FCC结构，所以：
例题：
a为晶胞边长，r为Cu原子半径

## Slide 32
根据FCC和HCP结构原子堆垛方式的区别，证明这两种结构中八面体间隙和四面体间隙体积相等。
计算FCC晶格中 (100), (110), (111)的晶面间距，指出间距最大的晶面。
比较石墨和金刚石的晶体结构、原子键和宏观性质。
已知单斜相氧化锆的晶胞参数为：a=5.156, b=5.191, c=5.304 Å，β =98.9°；四方相氧化锆的晶胞参数为： a=5.094 ，c=5.304 Å. 计算氧化锆从四方相转变为单斜相时，体积变化的百分比。相变过程中发生了拉伸还是收缩？相变对于氧化锆的机械性能有何影响？

## Slide 33
5、求图中所示的晶向指数（四指数）
A
O
B
C
D
E
F