## Slide 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
二维：
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
晶面间距vs晶面原子密度

## Slide 2
第二章 固体材料的结构
Structure of Solid Materials

## Slide 3: Introduction
固体材料结构的重要性
固体材料结构的测定和表征方法
本章的主要内容：
元素的晶体结构和性质
合金相结构及其影响因素
固溶体结构
离子晶体结构
硅酸盐结构
金属间化合物：价化合物、电子化合物、尺寸化合物、间隙化合物

## Slide 4
§2-1 元素的晶体结构
(Crystal structure of elements)
一、元素的分类
元素的分类、特征

## Slide 5
第一类元素
第二类元素
第三类元素
Elemental Periodic Table
IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB O

## Slide 6
第一类：IA－VIIIA、IB（占这个周期表的2/3）
金属元素
特点：
密排结构－－FCC、HCP、BCC结构
具有高的配位数
金属键为主
特性：导电、导热、延展性、有金属光泽、好的力学性能（高强度、高断裂韧性）等

## Slide 7
第三类：IVB－VIIB族、O族元素
非金属non-metal、类金属quasi-metal
特点：
符合“8-N规则”－－每个原子都有8-N个近邻原子
共价键为主－－8-N规则是由共价键性质决定的。

## Slide 8
举例说明：
(1)、IVB族：C、Si、Ge、Sn、Pb
C：主要结构有：金刚石结构、石墨
金刚石（diamond)
FCC点阵，金刚石结构
C.N.=4，8-N＝4，SP3杂化共价

## Slide 9
石墨（graphite）
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
石墨结构
简单六方点阵
堆垛次序：ABABAB···
C.N.=3，不是HCP结构，不符合8-N规则
c/a = 2.73 > 1.633，相邻两层(0001)面上原子不相切
相邻两层(0001)面上的C原子平移了a长度，即
层内是SP2杂化的共价 键，还有一个自由电子，层间是范德华力
问题1：请画出石墨的晶胞图

## Slide 11
(2)、VB族：砷As、锑Sb、铋Bi
菱方晶系
堆垛次序ABCABC···，但各层间不等间距，每两层组成一个很近的双层，双层之间距离较远。
双层中的两个单层间原子相切，单层内或双层之间原子均不相切， C.N.＝3。N＝5，8-N＝3，符合8－N规则
双层内是共价键，双层之间是分子键
锑的结构图

## Slide 13
(3)、VIB族：硒Se、碲Te
菱方晶系
原子排列成螺旋链状
C.N.＝2。N＝6，8-N＝2，符合8－N规则
链内相邻原子是共价键，链间是分子键
硒和碲的结构图

## Slide 15
(4)、VIIB族：碘I2
正交晶系，简单正交点阵
双原子结构，I2分子
C.N.＝1。N＝7，8-7＝1，符合8－N规则
分子内原子是共价键，分子间是分子键
碘的结构图

## Slide 17
兼有第一类和第三类元素的某些特点。
例如：Zn、Cd（IIB族）
HCP，但是 c/a = 1.86 >1.633，不是理想的HCP
C.N.=6，N＝2，8－N＝6，符合8－N规则
金属特性
汞：简单菱方，配位数符合8-N规则
铅：面心立方，但是点阵常数较大
锡：灰锡/白锡
第二类：IIB、IIIB族
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

## Slide 18
§2-2 合金相的基本概念
(Basic concepts of alloys)
一、合金(alloy)、组元(component)
合金－－由金属和其他一种或多种元素通过化学键合而形成的材料。
组元－－组成合金的元素。
分类：根据合金组元种类的不同，可将合金分为：
单元系（mono/single-component）（纯金属）
二元系（binary）
三元系（ternary）···
多元系合金（multi-components） alloy
合金系：组元种类相同、含量不同的各种合金形成一个合金系列

## Slide 19
二、合金的成分（浓度）
(composition/concentration)
质量分数，Cwi，(wt%, w/o)， mass fraction
摩尔分数，Cai，(mol%. a/o)， molar fraction
304 不锈钢 Fe+18%Cr+8%Ni
摩尔分数
质量分数
摩尔分数
质量分数

## Slide 20
三、相的概念 (phase)
合金（或材料）中具有均匀的组成、结构和性能的部分，称为相。
P
Q
α
B
A
β
α+β
T
L
L＋a
L＋b

## Slide 21
四、结构（组织） (structure or microstructure)
一定外界条件下，一定成分的合金可以由若干不同的相组成，这些相的总体称为合金的组织。

## Slide 22
五、合金相的分类
Substitutional S. S.
Interstitial S. S.
Solid solution
(S. S.)
Compound
Ionic bond compound
Covalent bond compound
Intermetallic compounds

## Slide 23
固溶体中，溶剂（基体）的点阵类型不变。
化合物具有独特的成分、结构和性质，其原子排列成一个新的点阵。

## Slide 24
§2-3 影响合金相结构的主要因素
一、原子或离子半径
1、定义：两个最近邻的原子或离子之间的距离等于这两个原子半径之和。
R + r
R
r

## Slide 25
半径与配位数有关， C.N.  r
例如：
为了便于比较，选择C.N.=12时的原子半径作为金属晶体中原子的半径，也称Goldschmid原子半径。
对有的元素没有C.N.=12的晶体来说，用实测的C.N.的原子半径，反推到C.N.=12时的原子半径，如乘以一个系数（3%、4%、or 12%）。
(1). 金属晶体（metallic crystal）
2、对不同的晶体，原子或离子的定义不同

## Slide 26
(2). 共价晶体（covalent crystal）
单键、双键、三键
为了统一，通常选择单键半径 r(1)作为共价晶体中的原子半径。

## Slide 27
离子半径 r+、r-
用X光方法只能测出 r+ + r-
假定同一种元素在不同离子化合物中相同价态的离子半径是相同的。
Goldschmid离子半径－－根据以上假设算出
Pauling离子半径－－根据量子力学理论，按有效核电荷算出的
(3). 离子晶体（ionic crystal）

## Slide 28
原子半径
共价半径
Van der Waals 半径－－两个相邻分子之间的距离之半
共价半径 < Van der Waals半径
(4). 分子晶体（molecular crystal）
I2结构

## Slide 29
二、电负性 (electronegativity)
符号－－x
定义：表示元素在和其它元素形成化合物或固溶体时吸收电子的能力。
等价于电子亲和力 (electron affinity)
在元素周期表右边的元素具有更强的电负性，或者说在周期表左边的元素具有更强的正电性。
同一周期中，越往右，电负性越大；
同一族中，越往上，电负性越大

## Slide 30
Pauling认为：
E－－键能 (bond or potential energy)
Gordy经验公式：
电负是相对的－－ (xA－xB)

## Slide 31
三、价电子浓度 (covalent electron concentration)
符号－－e/a
定义：合金中每个原子平均的价电子数
Zi－－ i 组元原子的价电子数
Ci－－ i 组元的原子百分数
价电子数－－等于周期表中的族数（VIII族为0）

## Slide 32
例：在Cu－Zn合金中，有CuZn、Cu5Zn8、CuZn3三个相，分别求其价电子浓度。
解答：Cu为1价，Zn为2价

## Slide 33
作业：
画出石墨、锑的晶胞结构图，指出点阵和结构单元