## Slide 1
§2-5 离子晶体的结构
一、Pauling规则－－决定离子晶体结构的规则
1、Pauling第一规则：负离子配位多面体规则（Anion coordination polyhedron rule）
在正离子周围形成一负离子配位多面体，
正负离子之间的距离取决于离子半径之和，
而配位数取决于正负离子半径之比。
由于r- > r+，负离子往往是密排结构，正离子位于负离子配位多面体间隙中

## Slide 2
+
–
–
–
–
稳定
+
–
–
–
–
稳定
+
–
–
–
–
不稳定
正负离子形成稳定结构的条件：
r+ 比ri 大一点，但不能大很多

## Slide 3
多面体 | 正三角形 | 正四面体 | 正八面体 | 立方体 | 二十面体
配位数 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12
ri/r- | 0.155 | 0.225 | 0.414 | 0.732 | 1
负离子配位多面体对应的间隙大小

## Slide 5
2、Pauling第二规则：电价规则（Valence rule）
每个正离子所给出的价电子数等于负离子得到的价电子数。
静电键强度
查表
r+、r-
r+/r－
CN+

## Slide 6
3、Pauling第三规则：配位多面体连接规则（Coordination polyhedron link rule）
配位多面体趋向于共顶连接，而不是共棱和共面连接。
Notes: 原因：相邻多面体共用面、共用棱和共用点，其相邻正离子距离递减，静电斥力递增，能量变高。

## Slide 7
4、Pauling第四规则：
在含有一种以上正离子的晶体中，电价大、配位数小的正离子周围的负离子配位多面体力图共顶连接
5、Pauling第五规则：节省规则（Save rule）
晶体中配位多面体的类型力图最少。
说明：pauling规则是由离子晶体归纳出来的，符合大多数离子晶体的结构情况，对理想的晶体结构有用，但它不完全适用于过渡元素化合物的离子晶体，更不适用于非离子晶格的晶体。对于这些晶体的结构，还需要用晶体场、配位场等理论来说明。

## Slide 8
二、典型的离子化合物的晶体结构
考察晶体结构：
* 什么点阵
* 结构单元
* 按Pauling规则验证
典型的离子化合物：
AB、AB2、A2B3、ABO3、AB2O4型

## Slide 9
1、AB型
NaCl型（岩盐型） rock salt structure

## Slide 10
FCC点阵
结构单元 Na－Cl
Cl－按FCC密堆，Na＋位于Cl－的八面体间隙，也构成FCC点阵，两套FCC点阵沿1/2<100>方向平移
按Pauling规则验证：
类似的结构：MgO、CaO、TiC、ZrN、TiN、NaI、BaO、MnO、CdO、CoO等
NaCl型（岩盐型）
rock salt structure

## Slide 11
(2) CsCl型
简单立方点阵
可以看成是两个简单立方点阵穿插而成的超点阵，沿1/2<111>方向平移
CN＋＝CN－＝8，Cl（0, 0, 0)、Cs（1/2, 1/2, 1/2）
类似的结构有：CsBr、CsI、TlCl、NH4Cl等

## Slide 12
(3) ZnS闪锌矿结构（立方）Zinc blende, sphalerite
FCC点阵，－ZnS
S2-占据FCC的结点，Zn2+占据不相邻的四个四面体间隙
r+/r－＝0.48 四面体 CN＋＝CN－＝4，
S2-：（0, 0, 0)、<0, ½, ½>；
基本结构单元：Zn-S

## Slide 13
也可以看做S2- + Zn2+ 两套FCC格子的叠加
类似的晶体有：-SiC、GaAs、AlP等

## Slide 14
ZnS纤锌矿结构
（六方）Wurtzite
简单六方点阵， -ZnS
S2-占据结点，Zn2+占据图示
的6个四面体间隙（1/2的四
面体间隙）
CN＋＝CN－＝4，
S2-：(0, 0, 0)、(2/3, 1/3, 1/2)；
Zn2+：(0,0,u)，(2/3, 1/3, (u-1/2))，u = 0.875

## Slide 15
原胞中O原子和Zn原子的个数：
n(O)＝1/8×8＋1＝2
n(Zn)＝1/4×4＋1＝2
其他属于纤锌矿结构的化合物还有BeO、ZnO、AlN等。
基本结构单元: 2Zn-2O
ZnS纤锌矿结构
（六方）Wurtzite
Notes: 15
G

## Slide 16
2、AB2型
萤石型（CaF2）结构
fluorspar/Fluorite structure
FCC点阵
Ca2+占据结点，F－占据所有的四面体间隙
Ca2+位于F－的立方体中心
CaF2熔点低，在陶瓷材料中可用作助熔剂。
类似的晶体：ThO2、UO2、CeO2、BaF2、PbF2、SrF2等

## Slide 17
萤石型（包括反萤石型）结构特征：
结构中含有一个较大的空隙，有利于离子的迁移，可作为固体电解质。
反萤石型结构
Anti-fluorite structure
结构特征：
正负离子与萤石型结构正好相反
阴离子占据FCC结点，阳离子占据所有的四面体间隙
反萤石型化合物：Li＋、 Na＋、 K＋的氧化物、硫化物、硒化物、碲化物等（A2B型）
e.g. Li2O, Na2O, Li2S, Na2S, et. al.

## Slide 18
ZrO2 氧化锆 Zirconia
常温下单斜相：
近似的萤石型结构
高温陶瓷材料、固体电解质（燃料电池中使用）、发热体等
: Zr
: O

## Slide 19
金红石型结构 （TiO2） Rutile
简单正方（四方）点阵

## Slide 20
金红石是TiO2的一种常见的稳定结构，此外TiO2还有板钛矿、锐钛矿晶体结构。
金红石在工业生产中也称为钛白粉，是一种重要的电容器材料
类似的晶体：PbO2、MnO2、MoO2、GeO2、SnO2、NbO2等

## Slide 21
ion
ion
vacancy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
3、A2B3型
-Al2O3，刚玉（ -corundum)
简单六方点阵
O2－构成HCP结构，Al3＋占据三分之二八面体间隙
每个O2－同时与4个Al3+形成离子键

## Slide 22
ion
ion
vacancy
Al3+
vacancy

## Slide 23
有1/3的八面体间隙是空的，Al3+只占据了2/3的八面体间隙
Al3+的排布满足一条规则－－同类离子尽可能远离
-Al2O3的结构胞：|OAAlDOBAlEOAAlFOBAlDOAAlEOBAlF|OAAlDOBAlE…
O2－总数＝6×1/6＋2×1/2＋3×3＋2×1/3×6＋2＝18
Al3+总数＝2×6＝12
-Al2O3的用途：常见的陶瓷材料，
透明Al2O3陶瓷可用于高压钠灯灯管
-Al2O3，刚玉（ -corundum)

## Slide 24
白宝石－－无色
红宝石－－掺Cr
蓝宝石－－掺Fe和Ti
绿宝石－－掺Co、Ni和V
黄宝石－－掺Ni
铁刚玉－－黑色，掺Fe2＋和Fe3＋
Al2O3宝石：单晶体

## Slide 25
4、ABO3型
BaTiO3、CaTiO3
钙钛矿结构(perovskite)
简单立方点阵
可看成是较大的Ba2＋和O2－一起构成FCC结构， Ba2＋占据顶点，O2－占据面心；Ti4＋位于O2－的八面体间隙
实际上是三类简单立方点阵相互穿插而成的复合点阵（Ba2+、O2－、Ti4+的简单立方点阵)。

## Slide 26
5、AB2O4型
MgAl2O4 尖晶石 spinel
将FCC立方体晶胞分成八个小立方体，这八个小立方体分为两类：
(1) 中心有Mg2＋，称为M区，Mg2＋位于O2－的四面体间隙；
(2) 中心无Mg2＋，称为N区，Al3＋和O2－相间排列在小立方体的八个顶点上
FCC点阵，Mg2+形成金刚石结构；

## Slide 27
Mg2+
O2-
Al3+
O2- tetrahedron
O2-/Al3+ cubic

## Slide 28
§2-6 氧化物晶体结构的一般规律
自学（P108-109)
要求：根据给定的晶体结构分析其结构特征
特点：负离子形成密堆结构，正离子占据其间隙位置

## Slide 29
作业：
2－21
参考书目：
[1] 张孝文，《固体材料结构基础》，科学出版社，1980